Порядок использования очистительной эмульсии для машин по обработке синтетических, полимерных материалов

| Тип машины действия | Машина для литья под давлением. Стандартные агрегаты | Распылительные машины с агрегатами, содержащими термоканалы | Экструзия установки | Установки с полой конструкцией и фолио |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установление температуры для очистки | ( установить температуру соответственно материалу (10-15% ниже «нормы», см. таблицу) |
|  | Шнек; При обработке стропил, профильных инструментов поддерживать «нормальную» температуру | Шнек; Повысить температуру термоканала на 10-15 градусов | Экструдер В области отверстия В профильном агрегате поддерживать нормальную температуру обработки Указание: По возможности заранее разобрать сито! | Экструдер В области отверстия В головной части поддерживать нормальную температуру обработки При собранном сите не понижать температуру в области отверстия! |
| 2. Приготовление очистительной смеси | ( перед употреблением взбалтывать! ( 3-5% CORATEX хорошо смешать с нужным веществом (см. таблицу) Указание: не передозировать! |
| 3. Очищение | ( Проверить, установлена ли нужная температура ( по возможности, уменьшить число оборотов шнека на 50% ( залить приготовленную очистительную смесь в обрабатываемую машину, сопло, деталь (см. таблицу) ( в случае необходимости поправлять температуру шнеков для получения легкого отшелушивания массы. |
|  | - Слегка увеличить напор - По возможности производить чистку, задействуя полный рабочий ход шнека Указание: Масса может заливаться в закрытую деталь (в зависимости от типа машины); тем самым одновременно осуществляется чистка этой детали. | - Слегка увеличить напор - По возможности производить чистку, задействуя полный рабочий ход шнека Указание: Масса может заливаться в термоканалы; тем самым одновременно осуществляется чистка термоканалов. |  |
| 4. Промывание | ( после обработки очистительной смесью промыть специально предусмотренной чистой искусственной смесью (Количество: 30% от количества очистительной смеси) |
| 5. Установление следующего положения | ( температуру устанавливать в соответствии с материалом ( нормализировать скоростной напор ( нормализировать ход шнека ( нормализировать скоростной напор ( нормализировать ход шнека Указание: Снова собрать сито. |

Указания для чистки при особых условиях

| особенности | действия |
| --- | --- |
| Шнек с маленьким диаметром (30мм) | ( точно соблюдать пропорции при приготовлении смеси, хорошо перемешать, чтобы смесь оставалась жидкой ( Если возникнут проблемы, увеличить оборот шнека |
| Устройства с зоной сухой перегонки | ( Обычно в зоне сухой перегонки очистительная смесь с CORATEXом из-за нехватки давления не приводит к должному результату. В большинстве случаев при соблюдении нижеуказанных мер эффект очищения может быть достигнут: продолжать понижать температуру в зоне сухой перегонки проводить очищение по стандартной схеме добавлять дополнительно через отверстия очистительную смесь |
| PVC-коксование (коксование/выгорание) | ( специальные действия для очищения: 1. разобрать сопло и чистить вручную 2. не понижать температуру 3. пустить очистительную смесь из «PP nature» и 5% CORATEX 4. залить небольшое количество чистого «PP nature» 5. повысить температуру до 200-220 градусов 6. залить очистительную смесь из «PP nature» и 5% CORATEX 7. залить небольшое количество «PP natur» 8. установить температуру согласно обрабатываемому материалу 9. собрать сопло |
| Применение высококачественных материалов | ( для достижения лучшего результата применять смесь из «PP natur» или «РР прозрачный» и 5% CORATEX (РР выдерживает температуру в 320 градусов и может применяться почти со всеми материалами) |

# Рекомендации при неудачной очистке

| ошибки | причины | помощь |
| --- | --- | --- |
| После очистки все еще имеются загрязнения | ( особенно сильное загрязнение | ( повторить очищение, температуру понизить |
|  | ( сильное повреждение шнека (щели, пористые места) | ( поменять шнеки |
|  | ( повреждение внутренней стенки цилиндра (щели, углубления) | ( переделать цилиндры |
|  | ( детали, форсунки, неудобные для протекания очистки вещества | ( переделать цилиндры |
| Не очищается система каналов | ( каналы неудобные для протекания вещества (глухие отверстия, скосы) | ( отремонтировать или заменить эти части |
|  | ( температура в каналах слишком низкая | ( повысить температуру в каналах |

# Рекомендации по использованию эмульсия для машин по обработке синтетических, полимерных материалов

| Тип вещества | Сокращение | Температура при обработке [C] | Температура при чистке [C] | Количество CORATEXа в очистительной смеси [%] [г/кг] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сополимер акрилонитрила будатиена и стирола | ABC | 200-250 | 170-190 | 5 |  |
| ацетилцеллюлоза | CA | 220-260 | 190-230 | 5 | 50 |
| Plexiglas | PMMA | 210-230 | 180-200 | 5 | 50 |
| Полиамид | PA | 250-280 | 220-230 | 5 | 50 |
| Поликарбонат | PC | 280-330 | 230-280 | 5 | 50 |
| Полиэфир (аморфнгый) | PETR/ PBTP | 50-60 | 30-40 | 3 | 30 |
| Полиэфир (линейный) | PETR/ PBTP | 230-300 | 200-250 | 5 | 50 |
| Полиэтилен ВП | HDPE/ LDPE | 180-250 | 150-190 | 3 | 30 |
| Поликсиметилен | POM | 170-210 | 140-170 | 5 | 50 |
| полипропилен | PP | 200-250 | 170-200 | 5 | 50 |
| полистирол | PS | 200-270 | 170-210 | 5 | 50 |
| Полисульфан | PSU | 350-400 | 320-350 | 5 | 50 |
| Поливинилхлорид | PVC | 160-180 | 140-160 | 5 | 50 |
| Polyvinylidenfluorid | PVDF | 200-220 | 170-190 | 5 | 50 |
| Стирол-акрилнитрил | SAN | 200-220 | 180-200 | 5 | 50 |
| Термопластичный полиуретан | TPU | 200-220 | 170-190 | 5 | 50 |

| Шнеки –диаметр [мм] | 20-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-150 | 150-175 | 175-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемое количество очистительной смеси [кг]* | 0,125-1 | 1 1-2 | 2-3,4 | 3,4-8 | 8-16 | 16-27 | 27-53 | 53-84 | 84-125 |

- в зависимости от длины шнека и степени загрязнения

Состав очистительной  эмульсии CORATEX

# Химическое обозначение        Вес - %     Символ     CAS-Nr.      Величина

Оксид алюминия                                 <30                - -             1344-28-1        3мг/м3

Тертое стекло                                       <30                - -             65997-17-3      - -

Фосфорная кислота                              <1                 C,N          7664-38-2        1мг/м3

Аммиак                                                  <4                 Xi             1336-21-6        35мг/м3

Спирт                                                     <4                 Xi,N          69011-36-5     - -

Полисахарид                                          <5                 - -             11138-66-2     6мг/м3

Керосин                                                 <30               Xn             8008-20-6       200мг/м3